## Slide 1: Микроструктура тонких плёнок SnS для приборов оптоэлектроники и солнечных элементов
Магистерская диссертация Башкирова С.А.

## Slide 2: Актуальность работы
SnS – перспективный материал для технологии солнечных элементов.
Достоинства:
  ширина оптической запрещённой зоны 1.3 эВ (оптимум 1.5 эВ).
  теоретический коэффициент преобразования энергии 24%
  высокая распространённость в земной коре Sn и S
  химическая устойчивость
  экологичность
  не токсичность

## Slide 3: Цели работы
Методом «горячей стенки» получить поликристаллические плёнки SnS на стекле и стекле, покрытом молибденом.
Исследовать состав, микроструктуру и морфологию полученных плёнок в зависимости от температуры и материала подложки.
Определить оптимальные режимы напыления плёнок для стеклянной и молибденовой подложки
Исходя из экспериментальных данных по физическим свойствам полученных плёнок предложить их возможное применение в оптоэлектронике и технологии солнечных преобразователей.

## Slide 4: Метод «горячей стенки»
Достоинства метода:
малые потери вещества при напылении
высокая экономичность
равновесные условия формирования плёнки

## Slide 5: Формулы для расчета микроструктурных свойств
(β cosθ)/λ = 1/ε + (η sinθ)/λ (5)

## Slide 6: Элементный состав плёнок
На EDS-спектрах присутствуют пики, характерные только для олова и серы.

## Slide 7: Состав плёнок и температура подложек
Температура подложки, С | ат. % Sn | ат. % S
237 | 53.4 | 46.6
261 | 52.9 | 47.1
285 | 53.5 | 46.5

## Slide 8: AES-профили плёнок на стекле
Элементы распределены равномерно по толщине слоя.

## Slide 9: AES-профили плёнок на молибдене
Наблюдается чёткая граница слоёв молибдена и SnS.

## Slide 10: Дифрактограммы плёнок на стекле
Пики на рентгенограммах плёнок на стекле согласуются с рентгенограммой мишени.
Кристаллиты ориентированы в плоскости (111)
Степень преимущественной ориентации увеличивается с уменьшением температуры.

## Slide 11: Дифрактограммы плёнок на молибдене
Кристаллиты ориентированы в плоскости (111)
На образцах, полученных при низких температурах наблюдается фаза Sn2S3

## Slide 12: Параметры кристаллической структуры плёнок на стекле
Состав (EDS) | Т, ºC | Фаза | Параметры эл. ячейки |  |  | F(040),(080) | Размер зерна, нм | Плотность дислокаций, 1014 м-2 | Эффективное напряжение 10-3 м-4
 |  |  | a, Å | b, Å | c, Å |  |  |  | 
SnS0.87 | 237 | SnS (орт.) | 4,305 | 11,204 | 3,976 | 0,93 | 198 | 0,25 | 2,45
SnS0.89 | 261 | SnS (орт.) | 4,325 | 11,193 | 3,973 | 0,88 | 161 | 0,39 | 2,06
SnS0.87 | 285 | SnS (орт.) | 4,256 | 11,204 | 3,975 | 0,93 | 95 | 1,11 | 0,09

## Slide 13: Параметры кристаллической структуры плёнок на молибдене
Состав (EDS) | Т, ºC | Фаза | Параметры эл. ячейки |  |  | F(040), (080) | Размер зерна, нм | Плотность дислокаций, 1014 м-2 | Эффективное напряжение 10-3 м-4
 |  |  | a, Å | b, Å | c, Å |  |  |  | 
SnS0.87 | 237 | SnS (orth.), Sn2S3 (orth.) | 4,329 | 11,181 | 3,994 | 0.50 (111) | 152 | 0,43 | 2,02
SnS0.87 | 285 | SnS (orth.) | 4,310 | 11,227 | 3,996 | 0.33 (111) | 182 | 0,31 | 3,58

## Slide 14: SEM-изображения плёнок.
237 С, на стекле
261 С, на стекле
285 С, на стекле
237 С, на молибдене
285 С, на молибдене

## Slide 15: Выводы
Методом «горячей стенки» получены плёнки SnS на стекле и молибдене.
Методами EDX и AES определены элементный состав плёнок SnS и распределение элементов по толщине слоя. Установлено, что плёнки не содержат посторонних элементов. Элементы распределены равномерно по толщине слоя.
Методом XRD исследованы фазовый состав и кристаллическая структура плёнок. Показано, что исследованные плёнки SnS на стекле являются однофазными. На молибдене при низких температура наряду с фазой SnS присутствует фаза Sn2S3 Для всех образцов определена преимущественная ориентация и степень преимущественной ориентации. Рассчитаны размер зерна, плотность дислокаций, внутренние напряжения. Определены значения параметров элементарной ячейки.
Методом SEM исследована морфология плёнок в зависимости от их типа и температуры подложки при напылении. Установлено, что при увеличении температуры подложки качество плёнок ухудшается. Обнаружено, что при использовании молибденовых подложек для плёнок характерен вертикальный рост кристаллитов. На стеклянных подложках кристаллиты растут преимущественно в горизонтальной плоскости.
Полученные плёнки на молибдене с вертикальным расположением кристаллитов могут использоваться в технологии солнечных элементов, где необходима хорошая проводимость вдоль вертикальной плоскости.

## Slide 16
Спасибо за внимание!